|  | 瑞安市雷驰汽车零部件有限公司 | 编号： |
| --- | --- | --- |
|  | MAX100金相显微镜操作指导书 | 共1页第1页 | 第一版 |
|  |  | 日期：2018年11月 |
| 一. 目的 规范MAX100金相显微镜的操作和保养，以保证设备使用的正确性及检测结果的准确性。 二.适用范围 适用于MAX100金相显微镜的操作和保养。 三．操作程序及要求 3.1 打开照明开关和亮度调整，将制备好的试样放置在载物台中间的圆孔处。 3.2 旋转物镜转换器，选择所需要测试的物镜倍数，一般观察脱碳选择10X，金相组织选择50X。 3.2 推杆推进是目镜观察，拉出则是摄影观察。 3.3 调整粗微动调焦装置，对试样观察面调整到最清晰。 3.4 摄像装置的操作 3.4.1 打开电脑桌面“金相检验2010”图标，进入系统，选择需要应用的程序，常用为“评定级别”和“几何测量”，点击确定进入界面。 3.4.2 点击左上角“USB2.0摄像头”连接，进入观察界面。调整粗微动调焦装置到最清晰观察面。 3.4.3 在界面上方选择“图样采集”，进行图样的测量和评定，保存图片和导出报告单等。 3.4.4 观察完毕，退出测试软件，关闭电脑和显微镜电源开关。 四．硬度计的维护和保养 4.1 每次使用完做好清洁工作，用清洁纱布（或绸布、脱脂棉）蘸少许乙醇讲镜头上的灰尘和机身清擦干净，待其完全冷却干燥后罩上防尘罩。 4.2 定期清洁镜头，用吹风球吹去或用软刷拭去镜头上的灰尘。 4.3长期不用时，应将电源插头从插座中拔出。 五．注意事项 5.1更换灯泡和保险丝时，关闭电源开关，拔掉电源线插头。 5.2 设备要有可靠的接地装置。 |
| 编制 |  | 审核 |  | 批准 |  |

# Text boxes

电源开关

推杆调节